上界路 K46+500 上跨车行桥·无对比年度的信息提取报告

1、简要信息

从报告中提取桥梁定检的概要结论与关键指标，输出内容包括：

| 字段 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 桥梁名称 | 上界路K46+500上跨车行桥 | 桥梁全称 |
| 报告日期 | 2012年12月 | 报告出具日期 |
| 总体评分 | 94.99 | 总体技术状况评分 |
| 总体等级 | A级 | 总体技术状况等级 |
| 上部结构评分 | 100.00 | 上部结构技术状况评分 |
| 上部结构等级 | A级 | 上部结构技术状况等级 |
| 下部结构评分 | 93.00 | 下部结构技术状况评分 |
| 下部结构等级 | A级 | 下部结构技术状况等级 |
| 桥面系评分 | 87.60 | 桥面系技术状况评分 |
| 桥面系等级 | B级 | 桥面系技术状况等级 |
| 上一次总体评分 | 无 | 上一次定检总体技术状况评分 |
| 上一次总体等级 | 无 | 上一次定检总体技术状况等级 |
| 病害发展趋势与具体说明 | 无 | 与上一次定检相比病害的发展趋势和定量描述 |
| 总体结论 | 本次定检结果表明，桥面系存在伸缩缝保护带破损、泥沙覆盖，防撞栏杆锈蚀破损部分拆除，桥面泥土堆积等病害；上部结构板底涂层完好，无明显病害；下部结构桥台渗水泛碱、局部开裂破损，盖梁渗水。主体结构承载能力满足汽-超20，挂-120级荷载等级要求，整体技术状况良好，但桥面系及下部结构存在一定病害，需及时整治以保证耐久性。 | 总体结论的简要说明 |
| 主要风险点 | 伸缩缝保护带破损导致雨水下渗；防撞栏杆锈蚀破损且部分拆除，存在安全隐患；桥台渗水泛碱及开裂破损影响结构耐久性。 | 比较严重或突出的病害描述 |
| 建议 | 5条尽快维修、2条预防性养护 | 显示建议的情况说明 |

2、详细信息

在简要信息基础上，进一步提取以下结构化明细：

（1）详细结论

经综合评定，该桥总体技术状况评分 94.99 分，总体技术状况等级为 A级。其中，上部结构评分 100.00 分（A级），下部结构评分 93.00 分（A级），桥面系评分 87.60 分（B级）。

本次为桥梁首次定期检测，无往年检测评分、病害对比数据，不存在既有病害扩展情况，检测病害具体表现为：车行道桥面泥土堆积；伸缩缝保护带破损、泥沙覆盖；防撞栏杆锈蚀、破损、露筋，部分被拆除；桥台渗水、泛碱，局部开裂、破损；盖梁渗水。

目前，该桥上部结构板底涂层完好，无明显病害；下部结构桥台存在渗水泛碱、开裂破损，盖梁渗水；桥面系伸缩缝保护带破损、泥沙覆盖，防撞栏杆锈蚀破损部分拆除，桥面泥土堆积。

综上，该桥主体结构承载能力满足设计荷载要求，整体技术状况良好，但桥面系及下部结构存在一定病害，影响结构耐久性和行车安全。建议及时修复伸缩缝保护带，清理桥面泥土及伸缩缝泥沙，修补防撞栏杆，处理桥台渗水泛碱及开裂破损，并加强日常养护管理。

（2）建议明细

| 序号 | 建议类别 | 建议内容 | 病害部位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尽快维修 | 桥面存在伸缩缝保护带局部破损的病害，会影响行车舒适性，增大桥梁的冲击效应，同时也会造成雨水下渗侵蚀梁体，因此建议对桥面及时进行修复，以免影响桥梁的耐久性。 | 伸缩缝 |
| 2 | 尽快维修 | 对于防撞栏杆锈蚀、破损、露筋，部分被拆除的情况，建议及时采取相关措施修补复原处理。 | 防撞栏杆 |
| 3 | 尽快维修 | 对于桥面泥土堆积，伸缩缝泥沙覆盖的情况，建议及时清理，以保证路面畅通和伸缩缝正常使用功能。 | 桥面、伸缩缝 |
| 4 | 尽快维修 | 桥台存在多处渗水、泛碱的病害，建议按照规范及时进行处理，以增强结构的耐久性。 | 桥台 |
| 5 | 尽快维修 | 对桥台局部破损、开裂的病害，建议及时采取措施修补处理。 | 桥台 |
| 6 | 预防性养护 | 鉴于内环上车流量较大，超重车辆较多，建议对桥梁设置明显的标识标牌，加强社会车辆的管理与引导，防止超重车辆对桥梁的损伤。 | 桥梁 |
| 7 | 预防性养护 | 按《城市桥梁养护技术规范》（CJJ 99-2003）的有关规定，做好桥梁的日常检查和维护工作，建立该桥在营运期间的连续性技术档案。 | 桥梁 |

- 病害列表

| 序号 | 病害部位 | 病害类型 | 病害描述 | 是否新增 | 上一次定检状态 | 发展程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 右幅桥面 | 破损 | 伸缩缝保护带破损，见照片5.1.1-1 | 否 | 无 | 无 |
| 2 | 右幅桥面 | 破损、露筋 | 防撞栏杆锈蚀、破损、露筋，见照片5.1.1-2 | 否 | 无 | 无 |
| 3 | 右幅桥面 | 杂物堆积 | 桥面杂物、泥土堆积，见照片5.1.1-3 | 否 | 无 | 无 |
| 4 | 左幅桥面 | 泥沙覆盖 | 伸缩缝泥沙覆盖，见照片5.1.1-4 | 否 | 无 | 无 |
| 5 | 左幅桥面 | 拆除 | 防撞栏杆由于周边施工被部分拆除，见照片5.1.1-5 | 否 | 无 | 无 |
| 6 | 桥台 | 渗水、泛碱 | 0#台侧墙渗水、泛碱，见照片5.1.3-1 | 否 | 无 | 无 |
| 7 | 桥台 | 开裂、破损 | 0#桥台局部开裂、破损，见照片5.1.3-2 | 否 | 无 | 无 |
| 8 | 盖梁 | 渗水 | 盖梁渗水，见照片5.1.3-3 | 否 | 无 | 无 |
| 9 | 桥台 | 泛碱 | 2#台局部泛碱，见照片5.1.3-4 | 否 | 无 | 无 |

病害成因

（1）伸缩缝保护带破损主要是由于桥面车辆的长期碾压、冲击作用所致。

（2）防撞栏杆锈蚀、破损、露筋是由于保护层不足、雨水侵蚀及周边施工影响，加之维修不及时导致。

（3）桥面泥土堆积、伸缩缝泥沙覆盖是由于日常养护不到位，杂物清理不及时。

（4）桥台渗水、泛碱主要是由于伸缩缝止水带局部破损或缺失，雨水沿伸缩缝下渗至桥台及盖梁。

（5）桥台局部开裂、破损是由于温度应力、基础不均匀沉降或施工缺陷，但程度较轻。

- 处置建议

（1）桥面存在伸缩缝保护带局部破损的病害，会影响行车舒适性，增大桥梁的冲击效应，同时也会造成雨水下渗侵蚀梁体，因此建议对桥面及时进行修复，以免影响桥梁的耐久性。

（2）对于防撞栏杆锈蚀、破损、露筋，部分被拆除的情况，建议及时采取相关措施修补复原处理。

（3）对于桥面泥土堆积，伸缩缝泥沙覆盖的情况，建议及时清理，以保证路面畅通和伸缩缝正常使用功能。

（4）桥台存在多处渗水、泛碱的病害，建议按照规范及时进行处理，以增强结构的耐久性。

（5）对桥台局部破损、开裂的病害，建议及时采取措施修补处理。

（6）鉴于内环上车流量较大，超重车辆较多，建议对桥梁设置明显的标识标牌，加强社会车辆的管理与引导，防止超重车辆对桥梁的损伤。

（7）按《城市桥梁养护技术规范》（CJJ 99-2003）的有关规定，做好桥梁的日常检查和维护工作，建立该桥在营运期间的连续性技术档案。

- 安全影响

桥面系伸缩缝保护带破损、泥沙覆盖及桥面泥土堆积，若不及时处理，将导致雨水下渗侵蚀梁体和支座，同时影响行车舒适性，增大冲击荷载，加速结构疲劳。

防撞栏杆锈蚀、破损、露筋且部分被拆除，削弱了桥梁的防护功能，存在交通安全隐患，长期发展可能影响行人及车辆安全。

下部结构桥台渗水、泛碱及开裂破损，会加速混凝土碳化和钢筋锈蚀，降低结构耐久性；盖梁渗水同样影响耐久性。目前病害程度较轻，但长期发展可能影响结构承载能力。

综合来看，该桥主体结构承载能力满足设计荷载要求，但桥面系及下部结构存在多种病害，需及时维修养护，防止病害进一步发展，确保桥梁长期安全运营。